Table 1 Chemical composition of desulfurizer

| Specimen | Content of compound (wt.%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaO | Al2O3 | SiO2 | MgO | CaF2 | B2O3 |
| A | 59.78 | 20.65 | 10.87 | 8.69 | 0 | 0 |
| B | 55 | 19 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| C | 55 | 19 | 10 | 8 | 6 | 2 |
| D | 55 | 19 | 10 | 8 | 3 | 5 |
| E | 55 | 19 | 10 | 8 | 0 | 8 |

Table 2 Chemical composition of slag at 15 min

| Groups | Content of compound (wt.%) (15 min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaO | F-CaO | Al2O3 | SiO2 | MgO | MnO | C | S | B | T-Fe |
| A | 22.489 | 0.086 | 22.458 | 33.562 | 3.616 | 16.903 | 0.028 | 0.039 | 0.009 | 1.119 |
| B | 20.017 | 0.059 | 23.293 | 36.281 | 3.578 | 16.556 | 0.030 | 0.050 | 0.018 | 1.056 |
| C | 21.879 | 0.061 | 29.492 | 34.475 | 3.968 | 15.742 | 0.027 | 0.049 | 0.152 | 1.026 |
| D | 19.924 | 0.057 | 25.781 | 34.063 | 3.324 | 14.802 | 0.026 | 0.052 | 0.320 | 1.217 |
| E | 23.252 | 0.057 | 21.205 | 33.871 | 3.425 | 13.181 | 0.021 | 0.050 | 0.523 | 1.033 |

Table 3 Chemical composition of slag at 30 min

| Groups | Content of compound (wt.%) (30 min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaO | F-CaO | Al2O3 | SiO2 | MgO | MnO | C | S | B | T-Fe |
| A | 19.591 | 0.059 | 17.705 | 39.362 | 2.796 | 16.188 | 0.027 | 0.054 | 0.012 | 1.135 |
| B | 18.129 | 0.043 | 19.258 | 41.930 | 2.396 | 17.804 | 0.029 | 0.055 | 0.008 | 1.141 |
| C | 23.105 | 0.040 | 17.934 | 41.190 | 3.358 | 12.320 | 0.027 | 0.055 | 0.124 | 1.284 |
| D | 21.857 | 0.037 | 18.337 | 40.450 | 3.042 | 14.182 | 0.025 | 0.058 | 0.295 | 1.004 |
| E | 20.604 | 0.038 | 21.585 | 39.600 | 3.031 | 14.550 | 0.022 | 0.059 | 0.508 | 1.177 |